Около 95% общего выпуска извести пришлось на предприятия пяти отраслей: черной металлургии (33,1%), строительных материалов (34,7%), химической промышленности (12,9%), пищевой (8,1%), строительства (5,9%).

В металлургических процессах на 1 т продукции расходуется извести, кг: при конверторном способе производства стали 80…100, мартеновском –  15…50, электроплавильном – 40…60, агломерации шихты – 20…60. Использование извести ускоряет дефосфорацию и десульфацию металла в кислородном конверторе, увеличивает его производительность и повышает срок службы футеровки. Добавка извести в шихту агломерационной машины повышает ее производительность на 10…12% и снижает удельный расход топлива на 2…5%.

В производстве силикатного кирпича расход извести на выпуск 
1000 шт. одинарного кирпича зависит от содержания в ней активных CaO+MgO. При содержании активных CaO+MgO  80…85% расход извести составляет 350…320 кг, при  снижении до 75…77% – 400…380 кг. В производстве силикатного кирпича необходима известь с малым временем гашения (3…8 мин.). В автоклавном производстве изделий из ячеистого бетона на 1 м3 бетона требуется 70…100 кг извести высокого качества (содержание активных CaO+MgO = 85…86%), но со средним временем гашения (10…12 мин.). Для приготовления строительных растворов требуется мягко обожженная (без пережога) быстрогасящаяся известь с содержанием активных CaO+MgO 
в пределах 75…85%. В последнее время строители закупают известь в составе сухих строительных смесей, для приготовления которых используется негашеная молотая и сухая гидратная известь, получаемая в специальных аппаратах – гидраторах извести.

В химической промышленности известь применяют при выпуске кальцинированной, питьевой и каустической соды, в производстве карбида кальция, хлорной извести, бертолетовой соли, синтетического каучука и других процессах. В большинстве этих производств требуется известь с высоким содержанием СаО  (от 85 до 96%).

В пищевой промышленности известь используют в виде сильно разбавленной гидратной извести (известкового молока) при очистке сока сахарной свеклы.

Большим спросом потребителей пользуется известь негашеная молотая с минеральными добавками или без них. В качестве минеральных добавок применяют кварцевый песок, золу, шлаки, пемзу.

В настоящее время, как и прежде, предприятия металлургической, химической, сахарной промышленности и промышленности строительных материалов в основном выпускают известь негашеную комовую. В последние годы предприятия промышленности строительных материалов наряду с комовой стали производить другие виды извести (дробленую, молотую, сухую гидратную). Примером такого предприятия служит ООО «Придонхимстрой» (г. Россошь Воронежской обл.).

Основное количество извести в нашей стране до 1992 г. выпускалось 
в шахтных (более 71%) и вращающихся трубных печах (около 24%) сравнительно небольшой мощности. Так, в производстве строительных материалов и сахара работали шахтные печи мощностью 50…100 т/сут., в металлургии – 100…200 т/сут., и только на предприятиях содового производства в эксплуатации находились пересыпные печи мощностью 100, 200, 300 и 450 т/сут. Вращающиеся трубные печи имели более высокую мощность – от 120 до 
300 т/сут. На заводах черной металлургии находились в эксплуатации несколько печей кипящего слоя (КС) мощностью 200…300 т/сут. и одна печь КС мощностью 900 т/сут. [1, 2, 3, 4].

Выпускаемая в шахтных и вращающихся печах отечественной кон-струкции негашеная комовая известь имела низкое содержание активных CaО+MgO (68…75%), ее выпуск сопровождался высоким удельным расходом условного топлива (151,2…200 кг в шахтных печах, 255,8 кг во вращающихся печах) и повышенным удельным расходом электроэнергии [1]. Только одна импортная двухшахтная печь фирмы «Maerz» мощностью 150 т/сут. работала с хорошими  ТЭП [11].

В развитых капиталистических странах с рыночной экономикой для производства извести высокого качества применяют печи различных типов мощностью 140…1500 т/сут.

В США разработкой, проектированием и строительством вращающихся и шахтных печей занимаются несколько фирм, крупнейшими из которых являются «Kennedy Van Saun» (KVS), «Allis-ChaImers»,  «FuIIer», «Marblehead Lime» и др.  На 53 из 160 заводов установлены только вращающиеся печи (короткие и длинные) производительностью 300…1000 т/сут., на 48 заводах – шахтные печи производительностью 160…800 т/сут., на 5 заводах – шахтные и вращающиеся, на 9 заводах – печи других типов.

В Германии строительством новых и реконструкцией устаревших 
печей занимаются фирмы «Krupp-RWK», «Polysius», «Humboldt-Wedag», «C.Коsik», «К.Bekkenbach», совместные фирмы «Bekkenbach-Wӓrmestelle», «Maerz-Offenbau» (Австрия – Германия) и др. В эксплуатации находятся шахтные пересыпные печи, работающие на коксе, мощностью 200…500 т/сут. и  двухоткосные конструкции К. Беккенбаха, работающие на мазуте, производительностью 140 т/сут., газифицированные двухшахтные регенеративные  мощностью 500 т/сут. и кольцевые конструкции К. Беккенбаха производительностью 300…500 т/сут.,  вращающиеся (короткие и длинные) производительностью 300…1000 т/сут. Производство извести высокого качества сосредоточено на нескольких  комбинатах, наиболее мощными из которых являются  «Wűlfrath» (более 1,5 млн. т извести в год),  «Hӧnnetal» (1,2 млн. т  в год), «Stolberg» [1, 2, 3, 4].

В настоящем издании Справочника внимание уделено не только современным конструкциям шахтных и  вращающихся печей  отечественного производства и лучших зарубежных фирм, но и перспективным проектам отечественных организаций и специалистов. Впервые подробно освещены устройство, проектные и рабочие характеристики печей и подогревателей сырья циклонного типа, используемых для обжига тонкодисперсного карбонатного сырья.

Авторы приносят благодарность сотрудникам ОАО «Липецкстальпроект» В.А. Коневу, М.В. Коневу, А.А. Сирице, Н.И. Серякову, О.В. Бойко за предоставление материалов по разработанным и внедренным в промышленность шахтным печам с керамическим керном конструкции этой организации и содействие в подготовке к печати рукописи справочника, а также сотруднице ООО «Придонхимстрой» Т.В. Петрушкиной за редактирование формул, таблиц и текста электронного варианта Справочника.