Крупнейшими потребителями извести являются металлургическая, химическая, пищевая промышленность и промышленность строительных материалов.

В черной металлургии в зависимости от назначения известь подразделяют на обычную для сталеплавильного производства – ИС и доломитизированную – ИСД,  известь для ферросплавного производства – ИФ. В зависимости от способа производства известь каждой марки делят на категории: 0, 1, 2 и обозначают: 
ИС – 0, ИС – 1, ИС – 2; ИСД – 1; ИФ – 0, ИФ – 1, ИФ – 2. Способ производства 
и область преимущественного применения извести даны в табл. 3.

Таблица 3. Способ производства и область применения металлургической извести

| Марка | Область преимущественного применения | Способ производства |
| --- | --- | --- |
| ИС – 1 | Конверторное и электросталеплавильное производство, выплавка синтетических шлаков, приготовление рафинирующих смесей | Вращающиеся печи, печи кипящего слоя |
| ИС – 2 | Мартеновское (в т.ч. двухванные печи) и электросталеплавильное производство, выплавка синтетических шлаков, приготовление рафинирующих смесей | Шахтные печи |
| ИСД – 1 | Конверторное производство, выплавка синтетических шлаков, приготовление рафинирующих смесей | Вращающиеся печи, печи кипящего слоя |
| ИФ – 0 | Производство особых видов ферросплавов (в т.ч. алюминотермическим способом) и низкоуглеродистого феррохрома | Вращающиеся печи, шахтные печи |
| ИФ – 1 | Производство высококачественных ферросплавов | Вращающиеся печи |
| ИФ – 2 | Производство рядовых ферросплавов | Шахтные печи |

Примечание: по соглашению сторон допускается применять в конверторном производстве известь марки ИС – 2 I сорта; к категории «0» относят известь особо качественную, I сорта.

Негашеная комовая или порошкообразная известь, применяемая в качестве флюсующей добавки и составляющей шихты в процессах выплавки стали и ферросплавов, выпускается двух сортов: первого и второго и должна отвечать по химическому составу следующим требованиям (табл. 4):

Таблица 4. Технические требования ОСТ 14-16-165-85  к извести по маркам

| Марка | Сорт | Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СаОобщ., не менее | СаО+MgO, не менее | MgO, не более | SiO2, не более | S, не более | Р, не более |  | потери при прокаливании, не более |
| ИС – 1 | 1 2 |  | 92 90 | 3 3 | 1,8 2,0 | 0,06 0,06 |  | 0,10 0,10 | 5 7 |
| ИС – 2 | 1 2 |  | 88 85 | 3 3 | 2,0 2,5 | 0,08 0,08 |  | 0,10 0,10 | 8 12 |
| ИСД – 1 | 1 2 |  | 92 90 | 20 20 | 2,0 2,5 | 0,06 0,06 |  | 0,10 0,10 | 4 6 |
| ИФ – 0 | 1 | 95 |  | 3 | 1,8 | 0,03 |  | 0,02 | 3 |
| ИФ – 1 | 1 2 | 93 90 |  | 3 3 | 1,8 2,0 | 0,05 0,05 |  | 0,02 0,02 | 5 7 |
| ИФ – 2 | 1 2 | 90 85 |  | 3 3 | 2,0 2,5 | 0,08 0,08 |  | 0,03 0,03 | 7 11 |

Примечание: в извести, полученной из известняков Агаповского месторождения, допускается массовая доля оксида магния (MgO) не более 8%.