К  карбонатным породам относятся осадочные образования, состоящие из минералов карбонатной группы (кальцита, магнезита, доломита) и примесей (табл. 8). Структура карбонатных пород определяется особенностями слагающих их минеральных зерен и зависит от размера, формы и характера поверхности последних. По структуре различают зернисто-кристаллические, плотные, пористые и землистые карбонатные породы [3, 4, 9].

Таблица 8. Характеристика карбонатов кальция и магния

| Минерал | Формула | Плотность, кг/м3 | Твердость по международной шкале | Кристаллическая система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кальцит | СаСО3 | 2710 | 3,0 | Тригональная сингония |
| Арагонит | СаСО3 | 2800…2900 | 0,5…4,0 | Ромбическая сингония |
| Доломит | СаСО3хМgСО3 (54% СаСО3 и 46% МgСО3) | 2800…2900 | 0,5…4,0 | Тригональная cингония |
| Магнезит | МgСО3 | 3000…3300 | 3,5…4,5 | То же |

Теплопроводность известняка и мела [Вт/(мхоК)]:

известняк:         λм = (1,71 – 0,0013 t) 1,163;                                          (4)

мел:                    λм = (0,473 – 0,00011t) 1,163.                                      (5)

Теплоемкость СаСО3,  [Дж/(кгхоК)]:

Сt = 41,9 (24,98 + 5,24х10-3 Т – 6,2 Т-2 ).                      (6)

3.2. Технические требования к карбонатному сырью для производства извести. В настоящее время каждая горнодобывающая организация поставляет  известняковое сырье по согласованным с потребителем «Техническим  условиям». Карбонатное сырье должно поставляться в виде узких фракций, содержание в которых «лещадки» (кусков пластинчатой формы),  мелочи и слишком крупных кусков строго ограничено. В зависимости от применения сырье должно отвечать  требованиям ТУ по химическому составу, прочности, влажности, растрескиваемости при нагревании и т. д.

В металлургическом производстве, например, поставляемый ОАО «Стагдок» металлургическим предприятиям известняковый технологический камень Студеновского месторождения  по ТУ 0750-005-00186855-06 по химическому составу должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 9.

Таблица 9. Химический состав известнякового камня

| Наименование показателей | Норма для марок, % по массе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ч-1 | Ч-2 | Ч-3 | Ч-4 |
| Массовая доля суммы СаО+МgO, не менее | 53,5 | 51,5 | 53,5 | 52,5 |
| Массовая доля SiO2, не более | 1,5 | --- | 1,5 | 2,0 |
| Массовая доля МgO, не более | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Массовая доля нерастворимого остатка, не более | 2,0 | 4,0 | --- | --- |
| Массовая доля серы (S), не более | --- | --- | 0,06 | 0,09 |
| Массовая доля фосфора (Р), не более | --- | --- | 0,06 | 0,06 |

Примечание: для марки Ч-1 в зимний период допускается массовая доля СаО+МgO не менее 52,5%, массовая доля нерастворимого остатка – не более 2,5%; по соглашению изготовителя и потребителя допускается  определение массовой доли SiО2 путем умножения массовой доли нерастворимого остатка на коэффициент 0,8; допускается определение массовых долей CаО и Мg, исходя из определенных химическим анализом массовых долей СаСО3 и МgСО3  по формулам:    СаОх1,78 = СаСО3%,  МgОх 2,09 = МgСО3 %.

По гранулометрическому составу и нормам прочности при сжатии ка-мень известняковый должен удовлетворять требованиям, указанным в табл. 10.

| Таблица 10. Гранулометрический состав и предел прочности при сжатии известнякового камня |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка камня | Крупность куска камня (класс) | Допускается содержание кусков камня крупностью, % по массе, не более |  | Прочность при сжатии, МПа, не менее |
|  |  | ниже нижнего предела | выше верхнего предела |  |
| Ч-1, Ч-2 | 8 … 25 | 15 | 15 | По согласованию потребителя с изготовителем |
|  | 20… 60 | 10 | 10 |  |
|  | 50… 100 | 7 | 7 |  |
| С-1, С-2 | 20… 60 | 7 | 10 | 30 |
|  | 50… 100 | 7 | 7 | 20 |

Камень известняковый поставляется после дополнительного грохочения перед загрузкой в вагоны с целью обеспечения поставки его чистым от загрязнения песком и глиной.  Влажность камня устанавливается по согласованию изготовителя и потребителя в зависимости от естественной влажности и технологии обогащения в летний и зимний периоды.

На каждую поставляемую партию камня составляется документ о качестве, в котором указываются наименования изготовителя и потребителя, марка и крупность камня, химический состав, номер партии и масса камня, номер ТУ и дата отгрузки.

ОАО «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат» поставляет известняк фракций 10…20, 20…40, 20…50, 40…80, 80…130 мм для производства технологической извести по ТУ 322-16-121-96 марок А и Б и по ТУ 
14.1-00191856-005-2003 марок КДУ-1 и КДУ-2  (табл. 11,12).

| Таблица 11. Показатели известняка для производства технологической извести по ТУ 322-16-121-96 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Марка «А» |  | Марка «Б» |  |
|  | норма | факт | норма | факт |
| Массовая доля СаСО3, %, не менее | 92,00 | 97,23 | 86,00 | 97,69 |
| Массовая доля МgСО3, %, не более | 5,00 | 1,20 | 6,00 | 1,05 |
| Нерастворимый остаток, %, не более | 3,00 | 1,25 | 8,00 | 3,96 |
| Предел прочности при сжатии, МПа, | От 60 до 100 |  | От 40 до 80 |  |

Таблица 12. Показатели известняка для производства извести по ТУ 14.1-00191856-005-2003

| Наименование | Марка КДУ-1 |  | Марка КДУ-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | норма | факт | норма | факт |
| Массовая доля СаО+МgО,%, не менее | 53,00 | 53,65 | 52,00 | 53,5 |
| Массовая доля МgО, %, не менее | 7,00 |  | 5,00 |  |
| не более | 9,00 | 7,90 | 10,00 | 7,65 |
| Диапазон колебаний массовой доли МgО в пробах от средней партии,%, не более | + 1,00 | - 0,02 | --- | --- |
| Массовая доля SiO2, %, не более | 1,5 | 1,34 | 2,50 | 1,72 |
| Массовая доля фосфора (Р), %, не более | 0,06 | 0,003 | 0,06 | 0,003 |
| Массовая доля серы (S), %, не более | 0,06 | 0,07 | 0,15 | 0,07 |

В производстве  соды  для обжига в шахтных печах обычно используется чистый известняк  фракции 60…120 мм следующего химического состава (в %):  СаСО3 – 96…98; МgСО3 – 0,2…2;  SiO2 + нерастворимый остаток  –0,2…1,0; R2O3  – 0,1…0,  СаSO4  – 0,1…0,2.

Сахарная промышленность предъявляет высокие требования к качеству фракционированного известняка: содержание СаСО3 – не менее 93,5%,  МgСО3 – не более 2,5%, нерастворимого в соляной кислоте остатка – не более 3,0%, Al2O3 + Fe2O3 – не более 1,5%, СаSO4 – не более 0,3%, K2O + Na2O – не более 0,25%. При этом вредными примесями считаются SiO2, CaSO4, щелочи,   балластными – MgО, Аl2O3, Fe2O3. Прочность в воздушно-сухом состоянии – не менее 10 МПа.

В  целлюлозно-бумажном производстве требуется известняк пористостью 0,2…1,5, плотностью – не менее 2,7 г/см3, твердостью 4,5…5,5, при содержании СаСО3  не менее 85,68…89,25% (МgСО3 – не нормируется),  SiO2 – не более 0,3%; Al2O3 + Fe2O3 – не более 3,0%.

Для производства строительной извести  переработка и поставка карбонатных пород  должны производиться в соответствии с требованиями ОСТ 21-27-76 (ОКП 57 4321), введенного с изменениями в 1987 г.  В зависимости  от химического состава они подразделяются на 7 классов (табл.13).

Таблица 13. Классы карбонатных пород для производства строительной извести  по химическому  составу

| Химический состав: | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СаСО3, %, не менее | 92 | 86 | 77 | 72 | 52 | 47 | 72 |
| МgСО3, %, не более | 5 | 6 | 20 | 20 | 45 | 45 | 8 |
| SiO2 + Al2O3+ Fe2O3,%, не более | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 20 |