- Таблица 27. Виды воздействий на футеровку шахтной печи и рекомендуемые к применению огнеупоры

| Зона печи | Вид топлива | Термическое воздействие на огнеупор |  | Химическое воздействие на огнеупор | Механическое воздействие на огнеупор | Рекомендуемые огнеупоры для печей производительностью, т/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | температура, оС | характер воздействия |  |  | до 100 | 100 и более |
| Подо-грева | Все виды | 1000…1100 | Колебания температуры при загрузке | Коррозия под влиянием газов СО, СО2, О2 | Удары кусков шихты, истирание шихтой и газами | Шамотные марок ША, ШБ, ШВ | Шамотные марки ШУД-37 |
| Обжига | Твердое | 1200…1350 | Линейное расширение огнеупора, появление усадки | Взаимодействие огнеупора с СаО, золой топлива, газами СО, SО2 | Истирание шихтой и газами | Шамотные марки ШПД-39, марки МХ | Шамотные марки ШПД-39; марок МХ, ПХЦ |
| Обжига | Жидкое, газообразное | До 1400 | Линейное расширение и усадка огнеупора | Коррозия под влиянием СаО, СО, SО2 | То же | То же | Магнезито-хромитовые марки МХ, периклазохромитовые марки ПХЦ, высокоглиноземистые |
| Обжига | Жидкое, газообразное | 1450…1500 | Линейное расширение и усадка огнеупора | Ускоренная коррозия огнеупора | Повышенное истирание, образование каверн | Марки МХ | Марок МХ, ПХЦ, корундовые, высокоглиноземистые |
| Охлаждения | Все виды | 1100…1200 | То же | Взаимодействие с СаО | Истирание известью | Шамотные марок ША, ШБ, ШВ | Шамотные марки ШУД-37 |

- Таблица 28. Характеристика термостойких огнеупорных бетонов для шахтных печей

| Бетон | Предельная температура службы, оС | Температура деформации под нагрузкой 180 кПа, оС | Предел прочности при сжатии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | после сушки, МПа | после нагревания, % |
| Шамотный на жидком стекле (шамот тонкомолотый 28…33%, шамот 0,3…20 мм 65…70 %, жидкое стекло 20…22 %) | 1200 | 1040 | - | - |
| Высокоглиноземистый (высокоглиноземистый цемент 30…50 %, высокоглиноземистый шамот 50…70 %) | 1600 | 1350 | 5,0 | 45 |
| На основе алюмотермических шлаков (на 1 м3 тонкомолотого шлака безуглеродистого феррохрома 500 кг, сульфит спиртовой барды 25 кг, шлака металлического хрома фракции 0-5 мм 2060 кг, воды 230 л) | 1700 | 1600 | 2,5 | 55 |