## Slide 1: Огнеупорные решения для вращающихся печей, защита от коррозии и энергосбережение

## Slide 2: О нас
Höganäs Bjuf является разработчиком, производителем и поставщиком интеллектуальных огнеупорных решений

## Slide 3: Скандинавский гигант
Höganäs Bjuf: крупнейший производитель огнеупоров в Скандинавии
Основное огнеупорное производство и центр R&D расположены на юге Швеции
Входит в состав Borgestad Industries
Обслуживает цементную, сталелитейную, целлюлозно-бумажную, энергетическую, ферросплавную и алюминиевую отрасли промышленности
Экспортирует продукцию более чем в 70 стран мира

## Slide 4: Глобальное партнерство и сильные традиции
Компания Höganäs Bjuf начала производство огнеупорных изделий в 1825 г.
Экспортирует продукцию в более чем 70 стран мира
Глобальная сеть собственных дочерних структур
Большое число агентов для работы с существующими и потенциальными клиентами

## Slide 5: Бизнес-подразделения Höganäs Bjuf
Brilliant
Цемент
Сталь

## Slide 6: Ассортимент продукции
Ассортимент нашей продукции включает:
Шамотный кирпич
Кирпич с высоким содержанием глинозема
Магнезитовый кирпич
Монолиты и фасонные изделия
Анкерные системы и аксессуары.

## Slide 8
Macon – компания, осуществляющая футеровочные работы с использованием огнеупорных и кислотостойких материалов и имеющая долгосрочный опыт в этой области.
Мы предоставляем нашим клиентам комплексные решения в области футеровки и технологии сжигания.
Наша цель – стать одной из лидирующих компаний Европы в области футеровки.

## Slide 9
Macon стремится оптимизировать процессы сжигания топлива с целью минимизации воздействия на окружающую среду

## Slide 10: Команда победителей
Höganäs Bjuf Специалисты в области огнеупоров
Macon Ведущая компания в области футеровки
Höganäs Bjuf/Macon Вместе мы создаем высококачественные огнеупорные решения с минимальным воздействием на окружающую среду

## Slide 11: Полный спектр услуг по футеровке для всех отраслей, использующих огнеупорные материалы :
Биоэнергетика
ЦБП
Металлургия
Сжигание отходов
Фасонные изделия

## Slide 12: Энергосбережение и производительность

## Slide 13: Актуальные проблемы
Энергосбережение – ключевая проблема современного производства
Возрастает использование альтернативных видов топлива
Проблемы с коррозией
Производительность
Для решения подобных проблем необходимо создание нового дизайна футеровки

## Slide 14: Успешность проекта футеровки зависит от:
Инжиниринг 10%
Материалы 30%
Технология монтажа 60%

## Slide 15: Энергосберегающий дизайн для вращающихся печей
Во многих печах отсутствует изоляция
Возрастает цена на мазут и природный газ
Höganäs Bjuf и Macon разработали энергосберегающий дизайн с использованием теплоизоляции - для всех зон печи
Höganäs Bjuf / Macon AB стремятся к созданию высококачественных огнеупоров для минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

## Slide 16: Энергосберегающий дизайн для вращающихся печей
Macon AB разработал технологию двухслойной футеровки = длительный срок службы
Дизайн Höganäs Bjuf и Macon: - экономит энергию - минимизирует воздействие на стальную обечайку - позволяет избежать скручивания кладки, что также означает повышение безопасности футеровки и увеличение ее срока службы.

## Slide 17: Результаты Анализ примеров из практики

## Slide 18: Mondi Сыктывкар
ИРП 4: ø 4,55м, длина 110 м.
Производство FLS (декабрь 2009)
Производительность: 650 тн/сутки

## Slide 19: График ремонтов

## Slide 20: Mondi Сыктывкар
На основании инспекции, проведенной в августе 2015, стала очевидной необходимость замены 37 пм зоны обжига, 10 пм зоны сушки и 24 пм зоны пересыпных полок
Основная проблема – недостаток времени, отведенного на капремонт
Основной риск - аварийный останов в любой момент времени

## Slide 21: Группа Илим, Филиал в Братске
ИРП 5: ø 3,6м, длина 110 м.
Производство Волга Цеммаш (модернизация – июнь 2014 г)
Производительность: 240 тн/сутки

## Slide 22: Группа Илим, Филиал в Братске

## Slide 23: Группа Илим, Филиал в Братске

## Slide 24: Группа Илим, Филиал в Братске
На основании инспекции, проведенной в ноябре 2015, стала очевидной необходимость замены футеровки печи полностью

## Slide 25: ОАО НЛМК
ВР 11: ø 4,27м, длина 60 м.
Производство Metso Minerals (декабрь 2012 г)
Производительность: 800 тн/сутки

## Slide 26: ОАО НЛМК Чертеж ВП 11

## Slide 27: ОАО НЛМК ВП 11

## Slide 28: ОАО НЛМК ВП 11

## Slide 29: ОАО НЛМК ВП 11

## Slide 30: ОАО НЛМК
На основании инспекции, проведенной в мае 2014, было принято решение о полной замене футеровки печи:
Этап 1 – замена 20 пм зоны обжига, выполнен в июне 2015
Этап 2 – замена 10 пм промежуточной зоны + 30 пм зоны пересыпных полок, апрель 2016
Этап 3 – замена футеровки расширенного подогревателя и передаточного желоба, июнь 2016

## Slide 31: ОАО НЛМК

## Slide 32: ОАО НЛМК

## Slide 33: Дизайн футеровки Höganäs Bjuf/Macon для ИРП #11

## Slide 34: Порог/ зона разгрузки
Порог/ зона разгрузки
Сильный износ огнеупоров.
Облицовочный слой, t=230 mm
Порог/ зона разгрузки: 0-2,2m (2,2m)
Температура процесса ~ 1100°C
Материалы
Щелочестойкий огнеупор с низким содержанием цемента.
Огнеупор с низким содержанием цемента Höganäs DC 50AF
Стальное волокно MME 446
Стальные анкеры
Электроды Avesta AC/DC 309L

## Slide 35: Зона обжига
Зона обжига
Облицовочный слой, t=200 mm
Изоляционный слой, t=64 mm
Зона обжига: 2,2m-30,6m (28,4m)
Температура процесса ~ 1150-1250°C
Материалы
Важно использовать щелочестойкий кирпич, выдерживающий перепады температур.
Андалузитовый кирпич: Silox 60
Изоляционный диатомитовый кирпич: M-Extra E
Раствор Höganäs T cement для кирпичей с высоким содержанием глинозема
Раствор Höganäs H-15 для шамотных и изоляционных кирпичей
Изоляционная смесь для торкретирования: Höganäs Insul G

## Slide 36: Зона пересыпных полок
Зона пересыпных полок
Основной критерий: щелочестойкость
Облицовочный слой, t=180 mm
Изоляционный слой, t=64 mm
Зона сушки: 30,6-63m (32,4m)
Температура процесса ~ 800-600°C
Материалы
Шамотный кирпич Bjuf SX/Viking 330
Изоляционный диатомитовый кирпич M-Extra E
Раствор Höganäs H-15
Изоляционная смесь для торкретирования: Höganäs Insul G

## Slide 37: Зона пересыпных полок
Описание
Пересыпные полки для вращающейся печи.
Сконструированы для снижения нагрузки на кирпичи и продления срока службы огнеупорной футеровки.
Для увеличения срока службы полок горизонтальная балка не зафиксирована на держателях. Держатели привариваются к стальной обечайке печи.
Технические данные
Материал: Термостойкая сталь AVESTA 253MA
Длина/полка: 3000mm
Высота: 400-500mm
Полка/оборот: 6-12
Держатель/полка 3
Вес/полка: 55-60 кг

## Slide 38: Зона загрузки
Зона загрузки
Сильный износ огнеупоров и сегментов обечайки.
Облицовочный слой, t=230 mm
Зона загрузки: 63m-64,4m (1,4m)
Температура процесса ~ 600°C
Материалы
Щелочестойкий огнеупор с низким содержанием цемента.
Огнеупор с низким содержанием цемента Höganäs DC 50AF
Стальное волокно MME 446
Стальные анкеры
Электроды Avesta AC/DC 309L

## Slide 39
Оригинальная кладка:
Предлагаемая футеровка:
Годовая производительность: 246.400 тн (308 дней)
Годовая производительность : 284.000 тн (355 дней) (+15%)
Годовая теплопотеря: 25.121 MWh
Годовая теплопотеря : 8.050 MWh (-68%)
Расход на тонну извести из-за теплопотерь: 37 руб/тн
Расход на тонну извести из-за теплопотерь : 10 руб/ тн (-72%)
Средняя температура обечайки: 283 °C
Вес футеровки: 232 тн
Средняя температура обечайки : 131 °C (-54%)
Вес футеровки : 212 тн (-9%)
Энергосбережение, печь #11

## Slide 40
Подогреватель

## Slide 41: Подогреватель
Подогреватель
Фасонные блоки и кирпичи.
Облицовочный слой, t=150 mm
Изоляционный слой, t=76 mm
Материалы
Андалузитовый кирпич, армированный карбидом кремния: Alsic 500
Изоляционный диатомитовый кирпич Hipor 450
Огнеупор из карбида кремния Höganäs DC SiC10
Фасонные блоки
Фасонные кирпичи
Alsic 500
Hipor 450
Höganäs Insul 1100
Höganäs Gun SiC 30

## Slide 43: Фасонные кирпичи

## Slide 44: Подогреватель
Фасонные кирпичи
Höganäs DC SiC10
Höganäs Insul 1100
Материалы
Огнеупор из карбида кремния с низким содержанием цемента: Höganäs DC SiC10
Смесь для торкретирования на основе карбида кремния: Höganäs Gun SiC30
Изоляционный огнеупор Höganäs Insul 1100
Höganäs Gun SiC30

## Slide 45: Фасонные блоки

## Slide 46: Передаточный желоб
Передаточный желоб
Фасонные блоки и огнеупоры.
Облицовочный слой, t=150 mm
Изоляционный слой, t=50 mm
Материалы
Огнеупор из карбида кремния с низким содержанием цемента: Höganäs DC SiC10
Огнеупор с низким содержанием цемента: Höganäs DC59A
Изоляционный огнеупор Höganäs Insul G
Фасонные блоки
Höganäs DC SiC10
Höganäs DC59A
Höganäs Insul G

## Slide 47: Дизайн футеровки Höganäs Bjuf/Macon для оголовка печи

## Slide 48: Оголовок печи
Кирпичи для вращающихся печей
Стандартные кирпичи
Фасонные или преформированные кирпичи
Оголовок печи
Облицовочный слой, t=200-300 mm
Изоляция, t=64-150 mm
Температура процесса ~ 1100°C
Внешняя температура обечайки ~ 98°C
Материалы
Кирпич с высоким содержанием глинозема Silox 60
Изоляция1, Легкий кирпич Porosil 23
Изоляция 2, диатомитовый кирпич M-Extra E
Огнеупор с низким содержанием цемента Höganäs DC50A или Höganäs SiC30 для фасонных кирпичей и огнеупоров

## Slide 49: Оголовок печи
Оголовок печи
Облицовочный слой, t=200-300 mm
Изоляция, t=100-150 mm
Температура процесса ~ 1100°C
Материалы
Огнеупор с низким содержанием цемента Höganäs DC40A
Изоляция плиты из силиката кальция Super 1100E
Смесь для торкретирования Höganäs Gun65

## Slide 50: Энергосберегающий дизайн для ИРП Анализ примеров из практики International Paper Светогорск и Группа Илим, Филиал в Коряжме

## Slide 51
Höganäs Bjuf / Macon AB стремятся к созданию высококачественных огнеупоров для минимизации негативного воздействия на окружающую среду
Энергосбережение - ключевой вопрос для промышленности
Технология двухслойной футеровки

## Slide 52
Преимущества правильного дизайна и футеровки:
Экономия энергии
Минимизация повреждений стальной обечайки
Предотвращение скручивания кладки
Предотвращение коррозии
Стабильное и более качественное производство
Бесперебойная работа
Повышение безопасности и срока службы футеровки.
Наиболее показательные проекты в России:
International Paper Светогорск
Группа Илим, Филиал в Коряжме.

## Slide 53: International Paper Светогорск
Две ИРП: ø 3,4м, длина 72,4м.
Производство Warkaus (1972 и 1976)
Производительность: 160 тн/сутки
Цель: полная замена футеровки на обеих печах при максимальной рентабельности (срок реализации проекта 4 года)
Снижение затрат доказано уже в течение первого года.

## Slide 54
Начало проекта: июнь 2006 (ИРП #1):
10 пм зона обжига
Полная замена цепной зоны/ зоны загрузки (16,8пм)
Июнь 2007
ИРП#1, 6 пм зоны обжига + 12,2 пм зоны сушки.
ИРП #2, 15,8 пм зоны обжига + 2,4 пм зоны сушки.
Июнь 2008
ИРП #1, 5,4 пм зоны обжига .
ИРП #2, 10,8 пм зоны обжига + 6,8 пм зоны сушки.

## Slide 55
Июнь 2009
ИРП #1, 6,6пм зоны обжига .
ИРП #2, полная замена порога/ зоны разгрузки и разгрузочное кольцо и
1,0пм зоны обжига
15,6пм зоны сушки
Полная замена цепной зоны/зоны загрузки (17,8пм): огнеупорные и механические работы.
Июнь 2010
ИРП #1, 6пм зоны обжига из-за замены стальной обечайки
12,2пм зоны сушки
полная замена порога/ зоны разгрузки и разгрузочное кольцо
ИРП #2, 1,6пм зоны обжига.

## Slide 56
Июнь 2009
ИРП #1, 6,6пм зоны обжига .
ИРП #2, полная замена порога/ зоны разгрузки и разгрузочное кольцо и
1,0пм зоны обжига
15,6пм зоны сушки
Полная замена цепной зоны/зоны загрузки (17,8пм): огнеупорные и механические работы.
Июнь 2010
ИРП #1, 6пм зоны обжига из-за замены стальной обечайки
12,2пм зоны сушки
полная замена порога/ зоны разгрузки и разгрузочное кольцо
ИРП #2, 1,6пм зоны обжига.

## Slide 57: Дизайн:
Порог/ зоны разгрузки и разгрузочное кольцо
Щелочестойкий огнеупор с низким содержанием цемента+ 2% стальное волокно.
Зона обжига
Облицовочный слой, андалузитовый кирпич (t=200mm), изоляционный слой – молеровый кирпич (t=38mm)
Зона сушки
Облицовочный слой, шамотный кирпич (t=180mm), изоляционный слой – молеровый кирпич (t=64mm)
Цепная зона/ зона загрузки
Щелочестойкий огнеупор с низким содержанием цемента+ 2% стальное волокно.

## Slide 58: Чертеж ИРП #1 IP Светогорск

## Slide 59: Проект был успешно реализован в течение четырех лет
Энергосбережение: ок. 50% /ИРП в год.
I место по эффективности среди печей всей группы IP
Состояние качества: без изменений с 2006

## Slide 60: Измерение толщины 2007-2013. Зона обжига
Расстояние от зоны разгрузки | Июнь | Июнь | Июнь | Декабрь | Июнь | Январь | Комментарий
 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2013 | 
метры (m) | T (cm) | T (cm) | T (cm) | T (cm) | T (cm) | T (cm) | 
1 | ok |  |  |  | Новая кладка |  | Как новая
2 | ok |  |  |  | Новая кладка |  | "
3,2 | ok |  |  |  | Новая кладка | 22,0 | Кладка в
4 | 24 | 23 | 23,0 |  | Новая кладка | 21,0 | зоне обжига
5 | 23 | 22 | 21,5 |  | Новая кладка | 22,0 | в очень
6 | 23 | 22 | 21,5 |  | Новая кладка | 21,0 | хорошем
7 | 23 | 22 | 21,0 |  | Новая кладка | 21,5 | состоянии
8 | 23 | 22 | 20,0 |  | Новая кладка | 21,5 | 
9 | 23 | 21 | 20,5 |  | Новая кладка | 22,0 | 
10 | 23 | 22 | 18,5 |  | 17,0 | 22,0 | 
11 | 23 | 22 | 22,0 |  | 17,0 | 22,0 | 
12 | 23 | 21 | 20,5 |  | 19,0 | 22,0 | 
13 | 23 | 22 | Новая кладка |  | 21,0 | 22,5 | 
14 | 28 | 18-23 | Новая кладка |  | 23,0 | 22,0 | 
15 | 28 | 18-23 | Новая кладка | 23,0 | 23,0 | 22,0 | 
16 | 28 | 18-23 | Новая кладка | 23,5 | 23,5 | 22,0 | 
17 | 28 | 12-20 | Новая кладка | 23,5 | 23,5 | 22,5 | 
18 | 15-19 | 12-20 | Новая кладка | 23,5 | 23,5 | 22,0 | 
19 | 15-19 |  | Новая кладка | 23,5 | 23,5 | 20,0 | 
20 | 15-19 |  | 24,0 | 23,5 | 23,5 | 20,5 | 
21 | 15-19 |  | 23,0 | 23,5 | 23,5 | 22,0 | 
22 | 15-19 |  | 23,0 | 23,5 | 23,5 | 21,0 | 
23 | 15-19 |  | 23,0 | 23,5 | 23,5 | 22,0 | 
24 | Новая кладка |  | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 22,5 | 
25 | Новая кладка | 24 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 21,5 | 
26 | Новая кладка | 24 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,0 | 

## Slide 61: Зона сушки
27 | Новая кладка | 24 | 24,0 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 
28 | Новая кладка | 24 | 23,5 |  | 23,5 | 21,0 | 
29 | Новая кладка | 24 | 24,0 |  | 23,5 | 22,0 | 
30 | Новая кладка | 24 | 24,0 |  | 24,0 | 21,0 | 
31 | Новая кладка | 24,5 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 22,0 | 
32 | Новая кладка | 24,5 | 24,5 | 24,0 | 24,0 | Кольцо | 
33 | Новая кладка | 24,5 | 24,5 | 24,0 | 24,0 | Кольцо | 
34 | Новая кладка | 24,5 | 24,5 | 24,0 | 24,0 | Кольцо | 
35 | Новая кладка | 24,5 | 24,5 | 24,0 | 24,0 | Кольцо | 
36 | Новая кладка | 24,5 | 24,5 | 24,0 | 24,0 | Кольцо | 
37 | Новая кладка | 24,5 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | Кольцо | 
38 | Новая кладка | 24,5 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | Кольцо | 
39 | Новая кладка | 24,5 | 22,0 |  | 22,0 | 22,0 | Кладка в
40 | Новая кладка | 24,5 | 23,0 |  | 23,0 | 22,0 | зоне сушки
41 | Новая кладка | 24,5 | 24,5 |  | 24,5 | 24.0 | в очень
42 | Новая кладка | 24,5 | 24,5 |  | 24,5 | 24,5 | хорошем
43 | 10 | 9 | 8 |  | Новая кладка | 24,5 | состоянии
44 | 10 | 9 | 8 |  | Новая кладка | 24,5 | Выглядит как
45 | 10 | 9 | 8 |  | Новая кладка | 24,5 | новая
46 | 10 | 9 | 8 |  | Новая кладка | 24,5 | 
47 | 10 | 9 | 8 |  | Новая кладка | 24,5 | 
48 | 10 | 9 | 8 |  | Новая кладка | 24,5 | 
49 | 10 | 9 | 8 |  | Новая кладка | 24,5 | 
50 | 10 | 9 | 8 |  | Новая кладка | 24,5 | 
51 | 19 | 18 | 15 |  | Новая кладка | 24,5 | 
52 | 19 | 18 | 15 |  | Новая кладка | 24,5 | 
53 | 19 | 18 | 15 |  | Новая кладка | 24,5 | 
54 | 19 | 18 | 15 |  | Новая кладка | 24,5 | 
55 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 62: Группа Илим, Филиал в Коряжме
ИРП#3, ø 3,6м, длина 110м.
Производство: Волга Цеммаш, модернизация 2012 выполнена Andritz OY
Производительность: 420 тн/сутки
ИРП #4, ø 3,0м, длина 90 м.
Производство: Волга Цеммаш, модернизация 2012 выполнена Andritz OY

## Slide 63
Проект: Модернизация ИРП #3 и ИРП #4 (2012).
Цели: сокращенный срок монтажных работ и энергосбережение.
Срок проведения работ 18 дней
Снижение затрат – ок 40%.
Инспекция после 2 лет эксплуатации: кладка как новая в обеих печах.

## Slide 64: Дизайн ИРП #3.
Порог/ зоны разгрузки и разгрузочное кольцо
Щелочестойкий огнеупор с низким содержанием цемента+ 2% стальное волокно.
Зона обжига
Облицовочный слой, андалузитовый кирпич (t=200mm), изоляционный слой – молеровый кирпич (t=38mm)
Зона сушки
Облицовочный слой, шамотный кирпич (t=180mm), изоляционный слой – молеровый кирпич (t=64mm)
Зона загрузки
Щелочестойкий огнеупор с низким содержанием цемента+ 2% стальное волокно.
Загрузочная головка и дымоход
Щелочестойкий огнеупор с низким содержанием цемента+ 2% стальное волокно, изоляционный плиты из силиката кальция (t=25mm)
Горячий оголовок
Щелочестойкий огнеупор с низким содержанием цемента+ 2% стальное волокно, изоляционный плиты из силиката кальция (t=75/100mm)

## Slide 65: Чертеж ИРП #3 Группа Илим, Филиал в Коряжме

## Slide 66: ИРП #3 Порог/ зона разгрузки Фотография выполнена во время футеровочных работ 2012

## Slide 67: ИРП #3 Порог/ зона разгрузки Инспекция 2014

## Slide 68: ИРП #3 Зона обжига Фотография выполнена во время футеровочных работ 2012

## Slide 69: ИРП #3, Зона обжига Инспекция 2014

## Slide 70: ИРП #3 Зона сушки Фотография выполнена во время футеровочных работ 2012

## Slide 71: ИРП #3, Зона сушки Инспекция 2014

## Slide 72: ИРП #3, Горячий оголовок Фотография выполнена во время футеровочных работ 2012

## Slide 73: ИРП #3, Горячий оголовок Инспекция 2014

## Slide 74: Дизайн ИРП #4.
Порог/ зоны разгрузки и разгрузочное кольцо
Щелочестойкий огнеупор с низким содержанием цемента+ 2% стальное волокно.
Зона обжига
Облицовочный слой, андалузитовый кирпич (t=200mm), изоляционный слой – молеровый кирпич (t=38mm)
Зона сушки
Облицовочный слой, шамотный кирпич (t=180mm), изоляционный слой – молеровый кирпич (t=64mm)
Зона разделительных ящиков
Щелочестойкий огнеупор с низким содержанием цемента+ 2% стальное волокно (t=120mm, изоляционная смесь для торкретирования (t=50mm).
Зона загрузки
Щелочестойкий огнеупор с низким содержанием цемента+ 2% стальное волокно (t=120mm).
Загрузочная головка и дымоход
Щелочестойкий огнеупор с низким содержанием цемента+ 2% стальное волокно, изоляционный плиты из силиката кальция (t=25mm)
Горячий оголовок
Щелочестойкий огнеупор с низким содержанием цемента+ 2% стальное волокно, изоляционный плиты из силиката кальция (t=75/100mm)

## Slide 75: Чертеж ИРП #4 Группа Илим, Филиал в Коряжме

## Slide 76: ИРП #4, Порог/ зона разгрузки Инспекция 2014, 2 года эксплуатации

## Slide 77: ИРП #4, Зона обжига Инспекция 2014, 2 года эксплуатации

## Slide 78: ИРП #4, Переход от зоны обжига к зоне сушки Инспекция 2014, 2 года эксплуатации

## Slide 79: ИРП #4, Зона сушки Инспекция 2014, 2 года эксплуатации

## Slide 80: ИРП #4, Переход от зоны сушки к зоне разделительных ящиков Инспекция 2014, 2 года эксплуатации

## Slide 81: ИРП #4, Зона разделительных ящиков Инспекция 2014, 2 года эксплуатации

## Slide 82: ИРП #4, Зона разгрузки и горячий оголовок Инспекция 2014, 2 года эксплуатации

## Slide 83: Заключение
Основным преимуществом Höganäs Bjuf AB является энергосберегающий дизайн, разработанный для ИРП.
Технология, применяемая Macon ab, обеспечивает многолетний срок службы футеровки при высокой производительности и бесперебойной работе оборудования.

## Slide 84
Таким образом, были достигнуты две основные цели:
Существенное энергосбережение.
2. Сокращение плановых и аварийных остановов.
Стоимость аварийного останова во много раз превышает стоимость затрат на футеровку. Мы готовы обеспечить бесперебойную работу ваших печей, как это было сделано для IP Светогорск и Филиала Группы Илим в Коряжме.

## Slide 85: Дизайн Höganäs Bjuf/Macon для анкерных систем

## Slide 86: Анкерная система
Анкерные кирпичи Höganäs Bjuf
Coro Tex Pro и кислотостойкий праймер
Использование прочих типов сплавов

## Slide 87: Анкерные кирпичи, толщина114 мм

## Slide 88: Анкерные кирпичи для кладки большой толщины

## Slide 89: Дизайн Höganäs Bjuf/Macon для фасонных кирпичей и блоков

## Slide 90: Фасонные кирпичи

## Slide 91: Входной конус
Фасонные или преформированные кирпичи

## Slide 92: FIREBOLT® фасонные огнеупоры
Рентабельность производства зависит от продолжительности остановов и скорости монтажных работ
Использование фасонных огнеупоров FIREBOLT® сокращает время и стоимость монтажа благодаря термообработке изделий до поставки заказчику

## Slide 93: Своды циклонов
Материалы
Шамотный кирпич Viking 330/Alsic 500
Все подвесные балки обрабатываются кислотостойким праймером

## Slide 94: Дизайн подвесного свода

## Slide 95: Огнеупорные решения
Рекомендации по футеровке носят принципиальный характер. Производство каждого завода индивидуально, для получения конкретного решения просим обращаться в Höganäs Bjuf.
Для каждой позиции необходим индивидуальный расчет.
По вашей просьбе мы подготовим расчет энергосбережения при использовании магнезитовых кирпичей и шамотных в качестве изоляции, а также диатомитовых изоляционных кирпичей на других участках.

## Slide 96: Подробная информация
www.hoganasbjuf.com
www.macon.se
Региональный директор по продажам
Матс-Уве Эрикссон
Эл.почта: mats.eriksson@hoganasbjuf.se
Телефон: +46 70 56 85 846

## Slide 97: Спасибо!